廊坊市电线电缆产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用投骰子、随机数表等方法产生。

阻燃类和非阻燃类挤包绝缘低压电力电缆（额定电压0.6/1kV）：每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

阻燃类和非阻燃类一般用途单芯硬导体无护套电缆（额定电压450/750V）：每批次产品抽取样品50米，其中30米作为检验样品，20米作为备用样品。

2.检验依据

(表1）挤包绝缘低压电力电缆-0.6/1kV

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 2 | 绝缘最薄点厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 3 | 护套最薄点厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 4 | 20℃导体电阻 | GB/T 12706.1-2020 |
| 5 | 4h电压试验 | GB/T 12706.1-2020 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 11 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 12 | 绝缘热冲击 | GB/T 2951.31-2008 |
| 13 | 绝缘热延伸 | GB/T 2951.21-2008 |
| 14 | 绝缘热收缩 | GB/T 2951.13-2008 |
| 15 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 16 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 17 | 护套老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 18 | 护套老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 19 | 护套老化前后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 20 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 21 | 护套失重试验 | GB/T 2951.32-2008 |
| 22 | 护套热冲击 | GB/T 2951.31-2008 |

(表2)一般用途单芯硬导体无护套电缆-450/750V

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20℃导体电阻 | GB/T 5023.2-2008 |
| 2 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5023.2-2008 |
| 3 | 70℃绝缘电阻 | GB/T 5023.2-2008 |
| 4 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.2-2008 |
| 5 | 绝缘最薄点厚度 | GB/T 5023.2-2008 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 绝缘老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 11 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 12 | 绝缘失重试验 | GB/T 2951.32-2008 |
| 13 | 绝缘热冲击试验 | GB/T 2951.31-2008 |
| 14 | 不延燃试验 | GB/T 18380.12-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB/T 12706.1-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

现行有效的国家标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求等

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4.异议处理4.1对监督抽查程序有异议的，由市局核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。4.2对检验结果有异议的，市局核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由市局指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。4.3对样品信息有异议的，市局核查样品确认情况和被抽样单位提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。