| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

1310

廊坊市地方标准

DBXX/TXXXX—XXXX

长效抗菌拖把布技术要求

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

廊坊市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由霸州市市场监督管理局提出。

本文件起草单位：河北洁仕宝日用塑料制品有限公司、昆山豪绅纤维科技开发有限公司、脱普日用化学品（中国）有限公司、霸州市市场监督管理局。

本文件主要起草人：任永海、张荣华、康启三、黄乙民、李宏伟。

长效抗菌拖把布技术要求

范围

本文件规定了长效抗菌拖把布的抗菌原理、长效抗菌性能、防霉性能、物理性能、感观要求、安全性能以及检测方法。

本文件适用于添加天然银、铜、锌等金属物质具有抗菌性能的拖把布产品，其他抗菌清洁纺织产品可参考执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3921-2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7573 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 8629-2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 20944.3  纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法

GB/T 21655.1-2008 纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分:单项组合试验法

GB/T 22799-2009 毛巾产品吸水性测试方法

GB/T 22864 毛巾

GB/T 24346  纺织品 防霉性能的评价

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

长效

能够持续满足抗菌性能要求的特性。

    - 抗菌拖把布

在纺织纤维中添加10%以内的天然银、铜、锌等金属物质后制成的具有抗菌性能并可重复洗涤的清洁用纺织产品。

抗菌原理

在有氧气和湿气的条件下，带正电的银离子会被释放并吸附带负电的有害菌，银离子可以穿透细菌包膜并攻击其DNA，从根本上破坏细菌的呼吸系统和繁殖，直至其消亡。

长效抗菌性能

试验菌株

革兰氏阳性细菌：金黄色葡萄球菌Staphylococcus aureus（ATCC 6538）；

革兰氏阴性细菌：大肠杆菌Escherichia coli（ATCC 8099）；

白色念珠菌：Candida albicans（ATCC 10231）。

分等规定

长效抗菌效果是以试验菌株在拖把布中滋生和繁殖的表现为依据，通过计算抑菌率，得出长效抗菌效果等级的过程。分等规定以拖把布连续洗涤4000min以上为基本要求，按照试验菌株抑菌率的不同分为三个等级，各级别对应的指标应符合表1的规定。

抗菌级别指标

| 抗菌级别 | 连续洗涤时间 | 抑菌率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ATCC 6538金黄色葡萄球菌 | ATCC 8099大肠杆菌 | ATCC 10231白色念珠菌 |
| 一级抗菌 | ≥4000min | ≥90% | ≥80% | ≥80% |
| 二级抗菌 |  | ≥80% | ≥75% | ≥70% |
| 三级抗菌 |  | ≥70% | ≥70% | ≥60% |

防霉性能

防霉效果应符合GB/T 24346中防霉等级1级以上的要求，具体内容见表2。

防霉效果等级

| 长霉情况 | 防霉等级 |
| --- | --- |
| 在放大镜下无明显长霉 | 0 |
| 霉菌生长稀少或局部生长，在样品表面的覆盖面积小于10% | 1 |

物理性能

物理性能包括重量偏差率、吸水性和耐皂洗色牢度，各项指标应符合表3的规定。

内在质量指标

| 考核项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 重量偏差率（标准大气） |  | ≥-4.5% |
| 吸水性 |  | ≤30s |
| 耐皂洗色牢度 | 变色 | ≥3级 |
|  | 沾色 | ≥3级 |

感观要求

感观质量应符合表4的规定。

- 表4 感观质量指标

| 考核项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 规格尺寸偏差率 |  | ≥-3.5% |
| 织造疪点 | 断纱 | ≤1处 |
|  | 破洞 | 不允许 |
| 印染疪点 | 色差色花 | ≥3级 |
| 加工质量 | 加工质量 | 缝纫线线迹顺直 |
|  | 跳针、脱线 | ≤2处 |
| 异味 |  | 无异味 |

安全性能

安全性能应符合GB 18401的规定，长效抗菌拖把布考核指标包括甲醛含量、pH值和耐水染色牢度，各项指标应符合表5的规定。

- 表5 基本安全技术指标

| 考核项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 甲醛含量 | ≤300mg/kg |
| pH值 | 4.0～9.0 |
| 耐水染色牢度（变色、沾色） | ≥3级 |

检测方法

长效抗菌性能

长效抗菌拖把布的洗涤方法按GB/T 8629-2017中的洗涤程序执行，长效抗菌效果的检测按GB/T 20944.3的规定执行。

防霉性能

防霉效果的检测按GB/T 24346的规定执行。

物理性能

重量偏差率的检测按GB/T 22864的规定执行。

吸水性的检测按GB/T 22799-2009中的A法的规定执行。

耐皂洗色牢度的检测按GB/T 3921-2008中方法C（3）的规定执行。

感观要求

规格尺寸偏差率的检测按GB/T 22864的规定执行。

织造疪点和加工质量的检测按GB/T 22864的规定执行。

印染疵点的检测按GB/T 250的规定执行。

异味的检测按GB 18401的规定执行。

安全性能

甲醛含量的检测按GB/T 2912.1的规定执行。

pH值的检测按GB/T 7573的规定执行。

耐水色牢度的检测按GB/T 5713的规定执行。