2025年廊坊市建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用投骰子、随机数表等方法产生。

被抽查产品应在标准规定的贮存期内且按照标准要求的条件进行贮存。

抽样数量通常为原宽度×4米长，其中检验样品2米，备用样品2米，应分别封存。弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、改性沥青聚乙烯胎防水卷材产品按照标准要求，需要切除距外层卷头2500mm后取样。其他产品无特殊要求也应切除外层受污损部分后取样。

2 检验依据

表1 防水卷材验项目及依据标准

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要性能 | 1 | 低温柔性 | GB/T 328.14 |
|  | 2 | 不透水性 | GB/T 328.10 |
|  | 3 | 耐热性 | GB/T 328.11 |
|  | 4 | 拉力 | GB/T 328.8 |
|  | 5 | 延伸率 （最大峰时延伸率、最大拉力时延伸率、断裂延伸率） | GB/T 328.8 |
|  | 6 | 钉杆撕裂强度 (仅限Ⅱ型PYG胎基) | GB/T 328.18 |
| 备注 | - 拉伸性能：自粘聚合物改性沥青防水卷材、预铺防水卷材、湿铺防水卷材只做PY类。 - 钉杆撕裂强度：弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材仅限Ⅱ型PYG胎基；预铺防水卷材、湿铺防水卷材只做PY类。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18242-2008  《弹性体改性沥青防水卷材》

GB 18243-2008   《塑性体改性沥青防水卷材》

GB 23441-2009  《自粘聚合物改性沥青防水卷材》

GB 18967-2009   《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》

GB/T 23457-2017 《预铺防水卷材》

GB/T 35467-2017 《湿铺防水卷材》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。