2025年廊坊市电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用投骰子、随机数表等方法产生。

（1）阻燃类或非阻燃类额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆：每批次产品抽取样品40米，其中20米作为检验样品，20米作为备用样品。

- （2）阻燃类或非阻燃类额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆、阻燃类或非阻燃类额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆：每批次产品抽取样品50米，其中30米作为检验样品，20米作为备用样品。

- （3）阻燃类或非阻燃类额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线、阻燃类或非阻燃类额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘软线和软电缆：每批次产品抽取样品50米，其中30米作为检验样品，20米作为备用样品。

- 2检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20℃导体电阻 | GB/T 3048.4-2007 GB/T 5013.2-2008 GB/T 5023.2-2008 GB/T 3956-2008 |
| 2 | 成品电缆电压试验 | GB/T 3048.8-2007 GB/T 5013.2-2008 GB/T 5023.2-2008 GB/T 12706.1-2020 |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 3048.8-2007 GB/T 5013.2-2008 GB/T 5023.2-2008 GB/T 12706.1-2020 |
| 4 | 70℃绝缘电阻/90℃绝缘电阻 | GB/T 3048.5-2007 GB/T 5013.2-2008 GB/T 5023.2-2008 |
| 5 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5013.2-2008 GB/T 5023.2-2008 |
| 6 | 绝缘最薄点厚度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5013.2-2008 GB/T 5023.2-2008 |
| 7 | 绝缘偏心度 | GB/T 2951.11—2008 |
| 8 | 绝缘热收缩 | GB/T 2951.13—2008 |
| 9 | 绝缘热延伸 | GB/T 2951.21—2008 |
| 10 | 绝缘热冲击 | GB/T 2951.31-2008 |
| 11 | 护套平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5013.2-2008 GB/T 5023.2-2008 |
| 12 | 护套最薄点厚度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5013.2-2008 GB/T 5023.2-2008 |
| 13 | 平均外径/外形尺寸/外径测量 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5013.2-2008 GB/T 5023.2-2008 |
| 14 | 绝缘失重试验 | GB/T 2951.32-2008 |
| 15 | 不延燃试验 | GB/T 18380.12-2022 |
| 16 | 标志 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 6995.1-2008 GB/T 6995.2-2008 GB/T 6995.3-2008 GB/T 6995.4-2008 GB/T 6995.5-2008 GB/T 5013.1-2008 JB/T 8735.1-2016 GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定规则

3.1依据标准

GB/T 12706.1-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆；

GB/T 5023.3-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆；

GB/T 5023.4-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分:固定布线用护套电缆；

GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)；

GB/T 5023.6-2006 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆；

GB/T 5023.7-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆；

GB/T 5013.3-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆；

GB/T 5013.4-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆；

GB/T 5013.5-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:电梯电缆；

GB/T 5013.6-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆；

GB/T 5013.7-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆；

GB/T 5013.8-2013 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分:特软电线；

JB/T 8734.2-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线；

JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆；

JB/T 8734.4-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线；

JB/T 8734.5-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线；

JB/T 8734.6-2016 额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆；

JB/T 8735.2-2016 额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆；

JB/T 8735.3-2016 额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分：橡皮绝缘编织软电线；

GB/T 6995.1-2008 电线电缆识别标志方法 第1部分:一般规定；

GB/T 6995.2-2008 电线电缆识别标志方法 第2部分:标准颜色；

GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法 第3部分:电线电缆识别标志；

GB/T 6995.4-2008 电线电缆识别标志方法 第4部分:电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志；

GB/T 6995.5-2008 电线电缆识别标志方法 第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志；

现行有效的国家标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求等；

3.2判定原则

经抽样检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。