廊坊市2025年学生服、床上用品

质量监督抽查实施细则

2025年4月25日发布                      2025年4月25日实施

廊坊市市场监督管理局发布

一、总则

本细则由廊坊市纤维检验所起草，廊坊市市场监督管理局发布实施。

- 二、抽查产品名称及执行标准

本次抽查的产品名称为：学生服（春秋装、夏装和冬装）和寄宿制床品，相应产品执行标准见下表。

| 序号 | 产品名称 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生服 （春秋装、夏装和冬装） | GB 18401-2010 | 《国家纺织产品基本安全技术规范》 |
|  |  | GB 31701-2015 | 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 |
|  |  | GB/T31888-2015 | 《中小学生校服》 |
| 2 | 寄宿制床品 | GB 18401-2010 | 《国家纺织产品基本安全技术规范》 |
|  |  | GB 31701-2015 | 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 |
|  |  | GB18383-2007 | 《絮用纤维制品通用技术要求》 |
|  |  | GB/T22796-2021 | 《床上用品》 |

相应的产品标准、国家标准、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

- 三、抽样

- 1.抽样方式：经双方约定协商

- 2.抽样方法：样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品中随机抽取检验样品和备用样品，所抽取产品数量需满足检验工作的进行。

3.抽样数量

具体抽样数量根据样品大小及相关标准要求，满足检验需求即可，依据表1执行。

表1 抽样数量及相关要求

| 序号 | 产品类别 | 检验项目 | 抽样数量a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生服 （春秋装、夏装和冬装） | 产品使用说明、纤维含量、pH值、甲醛含量、异味、色牢度（耐汗渍、耐摩擦、耐水）、可分解致癌芳香胺燃料的测定、4-氨基偶氮苯、残留金属针、锐利尖端和锐利边缘 | 检样：1（件/套） 备样：1（件/套） | 经双方协商一致，抽样数量应能够满足检验需求即可。 |
| 2 | 寄宿制床品 | 产品使用说明、纤维含量、pH值、甲醛含量、异味、色牢度（耐汗渍、耐摩擦、耐水）、可分解致癌芳香胺燃料的测定、4-氨基偶氮苯、断裂强力、絮用纤维制品原料 | 检样：1（件/套） 备样：1（件/套） | 经双方协商一致，抽样数量应能够满足检验需求即可。 |
| 1.a为了防止样品制样过程中出现问题，造成试样数量不足的情况，部分抽检数量为相关标准要求的两倍。 2.本次抽查检验不包含重金属含量的测定。 |  |  |  |  |

- 4.样品签封

- 样品的签封方式应能保证样品不会被替换，同时签封过程及签封方式不得对样品的质量状况产生影响。

- 封条上应有抽样人员和被抽样生产者、经销者负责人的签名和日期。

- 5.抽样过程及抽样单

抽样人员应留存抽样过程中重要环节的影像资料。

- 抽样单应字迹清晰，不得涂改，应有抽样人员和被抽样单位负责人的签名和公章。

四、检验方法依据

1.检验方法依据见表2：

表2

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品使用说明 | GB/T5296.4-2012 |
| 2 | 纤维成分含量 | FZ/T01057.1-2007 FZ/T01057.2-2007 FZ/T01057.3-2007 FZ/T01057.4-2007 GB/T2910.1-2009 GB/T2910.2-2009 GB/T2910.3-2009 GB/T2910.4-2022 GB/T2910.6-2009 GB/T2910.7-2009 GB/T2910.8-2009 GB/T2910.11-2009 GB/T2910.12-2023 GB/T2910.20-2009 GB/T2910.22-2009 GB/T2910.101-2009 FZ/T01101-2008 FZ/T01026-2017 FZ/T30003-2009 GB/T16988-2013 |
| 3 | pH值 | GB/T7573-2009 |
| 4 | 甲醛含量 | GB/T2912.1-2009 |
| 5 | 异味 | GB18401-2010 |
| 6 | 耐汗渍色牢度 | GB/T3922-2013 |
| 7 | 耐摩擦色牢度 | GB/T3920-2008 |
| 8 | 耐水色牢度 | GB/T5713-2013 |
| 9 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T17592-2024 |
| 10 | 4-氨基偶氮苯 | GB/T23344-2009 |
| 11 | 残留金属针 | GB/T24121-2009 |
| 12 | 锐利尖端和锐利边缘 | GB/T31702-2015 |
| 13 | 絮用纤维制品原料 | GB18383-2007 |
| 14 | 断裂强力 | GB/T 3923.1-2013 |

- 2.判定规则

2.1依据标准

GB/T31888-2015《中小学生校服》

GB/T22796-2021《床上用品》

GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》

相应的产品标准、现行有效的国家标准、行业标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

2.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；内在质量检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格;标识项目不符合，判定为被抽查产品标识不符合,建议进一步规范。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。